**Finitura con idropittura acrilica a base di quarzo [FLESSCOAT BASICQUARTZ]**

Applicazione di pittura acrilica a base di quarzo – **FLESSCOAT BASICQUARTZ** – del colore prescelto dalla D.L. Microrivestimento opaco continuo per superfici murali esterne con alta traspirabilità al vapore acqueo, resistenza ad alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità e aderenza notevoli; adatto all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale IMPRIMEL AC o ISOLFLESS MV. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

**FLESSCOAT BASICQUARTZ** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano, per applicazione a pennello, pari a 8÷10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.