**Rivestimento fibrorinforzato silossanico ad aspetto rasato da 1,2 mm [ANCORALL CA 1,2]**

Applicazione di finitura a spessore **ANCORALL CA 1,2** da 1,2 mm del colore prescelto dalla D.L, rivestimento rasato ad aspetto opaco a base di resine silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti, graniglie a granulometria selezionata e specifici additivi. Grazie alla spiccata idrorepellenza, ostacola la penetrazione dell’acqua meteorica mentre, allo stesso tempo, la struttura microporosa permette all’umidità presente nella muratura di essere smaltita all’esterno sotto forma di vapore senza danni al rivestimento stesso.

Presenta un’adesione eccellente su tutti i tipi di supporto vecchio o nuovi a base di calce, cemento e vecchie pitture, purché consolidati adeguatamente. Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva alla formazione di alghe e funghi.

**ANCORALL CA 1,2** è conforme ai requisiti della norma EN 15824 con classificazione V1 per la permeabilità al vapore e W3 per l’assorbimento d’acqua.

L’applicazione si effettua su supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con ANCORALL PRIMER o altro prodotto di preparazione Settef compatibile con il ciclo di applicazione.

**ANCORALL CA 1,2** è idoneo all’utilizzo come finitura per i Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto Thermophon.

**ANCORALL CA 1,2** si stende con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica, con un consumo indicativo pari a 2,0÷2,4 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.