**Finitura con velatura silossanica idrofobizzante [ANCORALL VEL NEUTRO]**

Applicazione di velatura silossanica idrofobizzante – **ANCORALL VEL NEUTRO** – del colore prescelto dalla D.L. Velatura idrofobizzante ad aspetto opaco, costituita da resine silossaniche in emulsione acquosa e pigmenti inorganici che permette la realizzazione di finiture con superfici opache ad aspetto velato. **ANCORALL VEL NEUTRO** ha resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 80 micron secchi) 0,06 m secondo UNI 10795.

L’applicazione può avvenire su qualsiasi prodotto della gamma SETTEF, sia a base sintetica che naturale purché di grana massima di 1.2 mm ed anche su mattoni a vista, con pennello, rullo, spugna o tampone, con una resa indicativa per mano pari a 13÷15 m²/L che può variare in funzione dell’assorbimento dei supporti.

In caso di applicazione su mattoni a vista, eseguire idropulizia dell’intera superficie e precedere l’applicazione di **ANCORALL VEL NEUTRO** con una mano di primer silossanico ANCORALL PRIMER.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.