**Pitturazione d’interni con pittura traspirante vinilica [BASIC PAINT]**

Applicazione di pittura traspirante per interni in fase acquosa, opaca, ad alta copertura, a base di resine viniliche– **BASIC PAINT** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) 0,03 m secondo UNI 10795 ed alta opacità con 4,6 gloss secondo EN 13300.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico all’acqua IMPRIMEL AC.

**BASIC PAINT** si applica a pennello, rullo, spruzzo o airless con una resa indicativa pari a 8 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.