**Finitura decorativa per interni autolucidante a base calce [CALCELUX]**

Applicazione di finitura decorativa autolucidante alla calce per interni – **CALCELUX** – del colore prescelto dalla D.L. Pasta rasante fine a base di grassello di calce opaco, costituita da terre coloranti e marmo micronizzato; consente di ottenere finiture lucide ad effetto marmorino di pregio su supporti di natura diversa, lisci e complanari. **CALCELUX** ha resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) 0,04 m secondo UNI 10795.

L’applicazione può avvenire su superfici murali mai dipinte finite a civile fine, superfici murali già dipinte o parzialmente degradate, cartongesso, gesso e calcestruzzo, trattate 24 ore prima con una mano di FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua; su supporti sfarinanti o non coesi, applicare 24 ore prima una mano di IDROFOND.

**CALCELUX** si applica con spatola inox in più passate consecutive su prodotto appassito avendo cura di lucidare solo l’ultima passata, con una resa indicativa finita pari a 0,5÷0,8 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.