**Pitturazione d’interni con pittura lavabile acrilica [EXTRASETTEF]**

Applicazione di pittura lavabile in fase acquosa, opaca, con buona copertura e potere mascherante, antigoccia, a base di resine acriliche– **EXTRASETTEF** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura con resistenza all’abrasione a umido in Classe 2 secondo EN 13300, con alto potere coprente pari a 96,2 secondo UNI 10795 ed elevata opacità con 2,1 gloss secondo EN 13300.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico ad alta penetrazione quale IMPRIMEL AC 100.

**EXTRASETTEF** si applica a pennello, rullo, spruzzo o airless con una resa indicativa pari a 12 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.