**Pitturazione d’interni con pittura traspirante vinilica con forte azione antimuffa [FORTEM PLUS]**

Applicazione di pittura traspirante per interni in fase acquosa, opaca, ad elevata copertura, con forte azione antimuffa protratta nel tempo, a base di resine viniliche – **FORTEM** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura idonea per ambienti con elevata produzione di vapore acqueo come lavanderie, cucine, bagni e indicata per il risanamento di pareti interne fortemente interessate da muffe, con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) <0,1 m secondo UNI 10795, con elevato potere coprente in Classe 2 secondo EN 13300 ed alta opacità con gloss <0,5 secondo EN 13300.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico all’acqua IMPRIMEL AC.

**FORTEM** si applica a pennello o rullo con una resa indicativa pari a 10,5 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.