**Pitturazione d’interni con pittura traspirante vinilica [IDRAPLUS]**

Applicazione di pittura traspirante per interni in fase acquosa ad elevato potere coprente, a base di resine viniliche – **IDRAPLUS** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura espressamente formulata per gli utilizzatori professionali poiché permette di ottenere ottimi risultati con costi contenuti, con resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) 0,012 m secondo UNI 10795.

L’applicazione di effettua in due mani su pareti mai dipinte, pareti dipinte con pitture a tempera o pareti dipinte con idropitture lavabili, trattate 4-6 ore prima con adeguato primer acrilico all’acqua IMPRIMEL AC.

**IDRAPLUS** si applica a pennello, rullo, spruzzo o airless con una resa indicativa per mano pari a 16÷18 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.