**Finitura decorativa per interni ed esterni a base calce [MARMORELLA PLAK]**

Applicazione di finitura decorativa marmorizzante alla calce per interni ed esterni – **MARMORELLA PLAK** – del colore prescelto dalla D.L. Pasta rasante fine opaca a base di grassello di calce, terre coloranti, marmo micronizzato, additivi e promotori di adesione, idonea a realizzare finiture traslucide tipo “calce rasata”; dopo l’applicazione reagisce con l’anidride carbonica dell’aria dando origine a carbonato di calcio microcristallino formando una struttura compatta, omogenea e traspirante. **MARMORELLA PLAK** ha resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 800 micron secchi) 0,02 m secondo UNI 10795.

L’applicazione può avvenire direttamente su intonaci interni ed esterni finiti a civile e su intonaci interni a base di malta bastarda, omogenei ed assorbenti, privi di rappezzi e perfettamente stagionati; all’esterno applicare su fondo MARMORELLA FOND per ottenere finiture lisce. In presenza di muffe all’esterno è opportuno effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. Sempre in esterno, è possibile idrofobizzare la superficie sovrapplicando SILIREP dopo almeno 8 giorni dal completamento dell’applicazione, su fondo perfettamente asciutto.

**MARMORELLA PLAK** si applica con spatola inox in una o più mani, con una resa indicativa per mano pari a 0,4÷0,6 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.