**Finitura decorativa Marmorino Veneziano liscio per interno ed esterno a base calce [MARMORIS L]**

Applicazione di finitura decorativa Marmorino Veneziano alla calce per interni ed esterni – **MARMORIS L** – del colore prescelto dalla D.L. Marmorino Veneziano liscio, traslucido, a base di grassello di calce, terre coloranti, farine di marmo, additivi e promotori di adesione; la calce contenuta nel prodotto reagisce con l’anidride carbonica dell’aria dando origine a carbonato di calcio microcristallino e formando una struttura compatta ed omogenea e traspirante. Finitura di prestigio indicata nei centri storici e su prospetti arricchiti da cornici, fregi, lesene. **MARMORIS L** ha resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD (spessore film 100 micron secchi) 0,02 m secondo UNI 10795.

Adatto all’applicazione su intonaci a base di calce, malta bastarda omogenei ed assorbenti, anche stagionati, precedentemente inumiditi. In presenza di muffe all’esterno è opportuno effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. È possibile idrofobizzare la superficie sovrapplicando in interno VERNIVAX NATURAL ed in esterno SILIREP su fondo perfettamente asciutto.

**MARMORIS L** si applica con spatola inox in due mani e rifinite con frattazzo di spugna con movimento circolare come un normale intonaco; per una finitura liscia e traslucida, la seconda mano va lamata e compattata con frattazzo inox. Resa indicativa totale pari a 3÷4 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.