**Finitura con rivestimento a base di graniglie di marmo a grana media [RIVOLAND M]**

Applicazione di rivestimento continuo per superfici murali esterne ed interne, **Rivoland P,** a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo lavate e selezionate. Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità ed aderenza notevoli; l’adozione di graniglie di marmo naturali assicura la stabilità tipica del marmo stesso. E’ idoneo all’impiego su supporti costituiti da intonaco civile di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

Applicare su fondo perfettamente asciutto dopo aver consolidato con fissativo a solvente ISOLFESS MV o all’acqua IMPRIMEL AC. Il prodotto è pronto all’uso e non richiede diluizione. Rimescolare con mescolatore elicoidale fino ad ottenere una massa ad aspetto lattiginoso. Stendere in una sola mano con frattazzo di acciaio inox, conguagliare e compattare con lo stesso attrezzo. Quando inizia a perdere l’aspetto lattiginoso in superficie, lamarlo con frattazzo inox tenuto ben pulito.

 Consumo medio di 4,5 Kg/mq

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.