**Rivestimento fibrorinforzato ai silicati**

**[SILISETTEF DECOR 1,0]**

Applicazione di finitura a spessore **SILISETTEF DECOR** da 1,00 mm del colore prescelto dalla D.L, rivestimento murale fibrorinforzato a base di silicato di potassio, inerti selezionati, graniglie di marmo, pigmenti e specifici additivi conforme alla normativa tedesca DIN 18363.

SILISETTED DECOR 1,0 mm si caratterizza per un’ottima traspirabilità (Classificazione V1 secondo UNI EN 1062-1), e per effetti estetici e cromatici molto simili alle antiche coloriture con possibili alonature e chiaroscuri.

Dopo l’applicazione reagisce con l’anidride carbonica dell’aria originando silice colloidale che fissa i componenti del rivestimento tra loro e con il supporto, dando luogo ad una struttura similare a quella dell’intonaco sottostante. Idoneo all’applicazione su fondi minerali finiti a civile fine, previa consolidamento con fissativo per finitura ai silicati, SILIPRIMER. Su supporti cementizi, già rivestiti con finiture organiche, supporti non omogenei e lievemente irregolari, applicare il fondo di collegamento SILISETTEF GRIP.

**SILISETTEF DECOR 1,0 MM** si stende con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica, con un consumo indicativo pari a 1,8÷2,0 Kg/m2.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.